## Slide 1: KECEPATAN NUKLEASI DAN PERTUMBUHAN KRISTAL

## Slide 2: KECEPATAN PERTUMBUHAN KRISTAL
Kristal tumbuh :
  Proses layer by layer.
  Pertumbuhan di permukaan Kristal.
  Difusi dari badan utama cairan ke permukaan Kristal.
McCabe (1929) Hukum delta L
G = kecepatan pertumbuhan kristal selama interval waktu (∆ t ).
∆ L = pertambahan ukuran kristal.
Ukuran : tebal atau panjang karakteristik.

## Slide 3: KECEPATAN NUKLEASI (B0)
Berdasarkan data lapangan, kecepatan nukleasi adalah gabungan dari :
  nukleasi homogen ( karena supersaturasi)
  nukleasi karena kontak antar kristal.
  nukleasi karena kontak antara kristal dengan dinding alat.
  nukleasi karena kontak antara kristal dengan pengaduk.
B0 = BSS + BC + BE
Bo = total kecepatan nukleasi.
BSS = supersaturasi.
BC = crystals.
BE = equipment.

## Slide 4
Tetapi nilai Bo sulit dievaluasi.
Hubungan kecepatan nukleasi dengan kecepatan pertumbuhan kristal secara umum :
B0 = ka . Gi. MTj
    ka = kontanta = f ( jenis kristal dan kondisi alat)
Korelasi di atas untuk beberapa produk kristal disajikan di table 18-6 (Perry, 1999).
Terlihat bahwa :
nukleasi mempengaruhi jumlah kristal.
pertumbuhan mempengaruhi ukuran kristal.

## Slide 6: HUBUNGAN G DAN B0
Hubungan kecepatan nukleasi dengan kecepatan pertumbuhan dikembangkan oleh Randolph & Larson (1962), digambarkan bahwa:
N = f ( L )
N = jumlah kristal.

## Slide 7
Slope garis itu = densitas populasi kristal = n
  Distribusi ukuran kristal digambarkan sebagai populasi.
Neraca populasi di sekitas suatu kristaliser saat steady state (tanpa seeding) :
    t = waktu tinggal kristal dalam kristaliser
    V= volum alat
    Q = debit, laju alir

## Slide 8
BC : L = 0; n = n0 = populasi nuklei.
L = L; n = n = populasi kristal berukuran L.
Integrasi PD di atas
Hubungan n0 dengan B0 dan G disajikan di tabel 18-5 ( Perry 1999).

## Slide 10: Contoh 1 . Desain kristaliser
:Penentuan ukuran alat dan distribusi ukuran kristal jika ditentukan:
    bahan yang dikristalkan,
    waktu tinggal (t),
    kapasitas (Q), dan
    kecepatan pertumbuhan kristal.
Diketahui : t dan G
Dicari : distribusi ukuran produk kristaliser.

## Slide 11
Penyelesaian:
Jumlah/fraksi kristal kumulativ yang berukuran L diprediksi dengan korelasi :
Contoh korelasi di tabel 18-5 (Perry, 1999).

## Slide 12: Contoh Desain kristaliser urea
Tentukan ukuran alat dan distribusi ukuran kristal jika ditentukan:
  waktu tinggal (t),
  kapasitas (Q), dan
  kecepatan pertumbuhan kristal.
Untuk preliminary design dapat mengambil data dari table 18-6 (Perry, 1999).
Untuk urea:
Data diketahui : Q m3/jam = kapasitas.
Data ditentukan :
t = 3,38 jam
G = 0,9. 10-8 m/s = 0,0324 mm/jam
Data dicari : a. Volum alat.
b. distribusi ukuran produk.
variabel | kisaran | design
G, m/s . 108 | 0,4 - 4,2 | 0,9
t, jam | 2,5 - 6,8 | 3,38

## Slide 13
Penyelesaian:
  Volum alat = V = Q/t
  Distribusi ukuran:
Prediksi kisaran L :
Ukuran kristal disesuaikan dengan ukuran screen shaker.
Dimulai x ≥ 1,0.
  Jika x = 1, maka L =0,1095 mm. Ukuran screen yang paling mendekati adalah 0,147 mm (100 mesh).
Revisi nilai x, jika L =0,147 mm; diperoleh :
X = 1,342.
Maka, wf = 0,048
Nilai wf ini adalah total akumulasi ukuran kristal yang lolos 100 mesh.

## Slide 14
Selanjutnya dicari nilai-nilai wf untuk L yang lain dengan Δ L =
perhitungan berhenti jika total fraksi akumulasi mendekati 1,0

## Slide 16: Contoh 2. Penentuan kecepatan nukleasi dan kecepatan pertumbuhan kristal berdasarkan data suatu percobaan atau data suatu kristaliser di pabrik.

## Slide 19
10,698