## Slide 1: DEAKTIVASI KATALIS

## Slide 2
Pembahasan selama ini  aktivitas katalis konstan selama umur katalis sehingga total konsentrasi active sites konstan (tidak berubah selama waktu tertentu)
Pada kenyataannya tidak demikian
Terjadi kehilangan aktivitas katalis selama penggunaan

## Slide 3: Analisis Reaksi Selama Deaktivasi
Ada 2 pendekatan: separable kinetics dan non separable kinetics
Pada pembahasan ini akan di fokuskan pada separable kinetics

## Slide 4: SEPARABLE KINETICS
Aktivitas katalis pada waktu t sebagai rasio kecepatan reaksi dengan katalis pada waktu t dibagi kecepatan reaksi pada katalis segar (t=0)

## Slide 5
Sehingga kecepatan penghilangan reaktan pada dengan katalis pada penggunaan ke-t adalah
Pada beberapa reaksi, dimungkinkan untuk menaikkan temperatur sehingga perkalian antara aktivitas katalis dan k(T) seperti konstan  Kecepatan reaksi seperti konstan

## Slide 6: KECEPATAN KATALIS DECAY (rd)

## Slide 7
P(a) dapat dalam bentuk bermacam2  Orde 1 atau orde 2 dll

## Slide 8: PERSAMAAN KECEPATAN PERSAMAAN REAKSI DAN DEAKTIVASI
Parallel Deactivation : A R; AP
Series Deactivation: ARP
Side by Side Deactivation: AR; PP
Independent Deactivation

## Slide 9: 1. DEAKTIVASI KARENA SINTERING (AGING)
Kehilangan aktivitas karena kehilangan area aktif permukaan (surface active area) sebagai akibat dari penggunaan yang lama pada temperatur tinggi
Karena adanya growth  penyempitan atau penutupan pori
Bisa karena adanya surface recrystalization

## Slide 10: Deaktivasi Karena Sintering
Karena Aglomerasi

## Slide 11: KECEPATAN DEAKTIVASI KARENA SINTERING
Tidak tergantung konsentrasi
Orde 2
Diintegrasikan dengan a=1 dan t=0 akan diperoleh

## Slide 12
Dituliskan dalam Term Active Surface Area (Sa)
Konstanta sintering decay (kd)

## Slide 13: CONTOH SOAL

## Slide 15: 2. DEAKTIVASI KARENA COKING ATAU FOULING
Reaksi yang melibatkan hidrokarbon
Karbon material pada permukaan katalis

## Slide 17: Jumlah Coke pada permukaan setelah waktu tertentu mengikuti persamaan empiris
Cc= konsentrasi karbon pada permukaan
A dan n = fouling parameter
 Cracking of East Texas Light Gas Oil

## Slide 18: Fungsi antara aktivitas dan jumlah coke
Dalam term waktu
 Light texas gas oil cracked pada 750 C

## Slide 19: Bentuk Persamaan yang Lain
dan
Deaktivasi karena Coking dapat diaktivasi lagi menggunakan pembakaran

## Slide 20: 3. DEAKTIVASI KARENA POISONING
Terjadi pada saat poisoning molecule teradsorpsi (Chemisorbed) ke active sites secara irreversibel
Poisoning Molecule bisa berupa reaktan dan atau produk dan atau impuritas

## Slide 21: POISON in FEED
- Banyak feed stock petroleum mengandung impuritas seperti Sulfur, lead dan trace element yang lain
- Elemen ini proses pemisahannya mahal dan meracuni katalis

## Slide 22: Persamaan kecepatan deaktivasi

## Slide 23: POISON by REACTANT or PRODUCT

## Slide 25: RATE EQUATION FROM EXPERIMENT